國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：正壓陶瓷緻密化與檢測技術開發(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：材電所加測組 聯絡人：黃聖鑫 電話：03-4712201 ext. 357304 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫旨在開發高溫環境應用之硼化物基超高溫陶瓷（UHTC）材料，以滿足極端環境熱防護之需求。為避免原物料取得不易，計畫將涵蓋從粉末合成、造粒、粗胚成型、鍛燒（calcination）、至燒結（sintering）的上中下游完整製程，同時掌握原料來源，以實現大尺寸產品（粗胚尺寸≧ 15*15 cm）的製造，並驗證其在高溫環境下的性能。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 本計畫針對硼化物基高溫陶瓷材料的開發與應用，擬定以下研究架構，以確保材料在極端環境中的穩定性與性能優化。研究計畫涵蓋有材料開發、製程最佳化、性能驗證等三大核心方向，並分議題執行，其工作規劃分別如下。 二、各議題分述如下: - 議題一：材料設計與粉體合成 以ZrB2為例，藉由ZrO2與B2O3，透過不同氣氛控制 (包括有氮氣、氬氣、氬氫氣)，合成高純度硼化物粉末，探討不同原料來源、不同氣氛控制與粉體粒徑控制等的影響。透過XRD、SEM、粒徑分析，評估粉末的結構與均勻性。 - 議題二：不同氣氛與壓力進行自製合成粉與國外粉末燒結測試 透過不同的氣氛 (氮氣、氬氣、氬氫氣)以及不同的壓力 (1-3MPa之間)，其中氮氣、氬氣與氬氫氣，可以討論不同氣氛對於搶氧之能力，可以達到材料的抗氧化條件，另外，不同的壓力，可以對硼化物具有抑制揮發之效果，達到束縛燒結狀態，產生高緻密度。而本條件預計在高溫大於2200℃下燒結，並且討論不同氣氛與不同壓力對於材料的影響性為何。並透過XRD、SEM、Raman、TEM、機械強度測試等方式，探討壓力與氣氛對於緻密度之影響。 - 議題三：不同摻雜元素進行高緻密化燒結測試 透過添加包括SiC、MoSi2、稀土材料等，可以有效在1600-2000度下燒結，達到高緻密化，另外，嘗試在不同比例下，進行元素之摻雜，了解其緻密化情況。此外，透過XRD、SEM、Raman、TEM、機械強度測試等方式，進行分析與測試。 - 議題四：應用評估與標準制定 測試機械強度（抗彎強度、斷裂韌性）、導熱係數、熱膨脹係數，建立高溫材料性能數據庫。 - 議題五：結構陶瓷材料加工成型方法試製與評估 除傳統磨床、鑽石銑刀及鑽石研磨外，嘗試放電加工、流體研磨等加工方法試驗與評估。 |  |
| 三 | 運用構想 | - 航太與超高溫防護應用：具高溫耐燒蝕（2000°C以上）、低密度（比TaC等其他UHTCs更輕），有助於減輕載具重量並提升性能。SiC摻雜可形成穩定的硼矽酸鹽玻璃氧化層，提高耐氧化壽命。 - 能源與極端環境工業設備：硼化物耐熱特性可提升熱交換效率，降低零件損耗，進而減少能源損耗。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 聚焦於材料開發與製程優化，包括高純度硼化物粉體的合成，並透過不同氣氛與壓力控制，以及摻雜SiC、MoSi2及稀土氧化物來提升抗氧化與機械性能，並達到材料高緻密度。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一; 硼化物陶瓷粉末製備; 學研單位; 116-117; 透過不同氧化物與B2O3等前驅物與合成條件，開發高純度 ZrB2粉體，確保粒徑均勻性與燒結活性。包括透過氮氣、氬氣與氬氫氣等不同氣氛控制，達到具有高純度之硼化物粉末。透過均質處理，使合成出的硼化物粉末可以達到微米等級(0.5-5µm)。. 議題二; 硼化物粉末造粒與粗胚成型; 學研單位; 116-117; 成型方法選擇與試驗、粗胚成型強度測試、鍛燒縮率試驗。. 硼化物燒結成型; 學研單位; 116-117; 燒結方法選擇與試驗、溫度、配方、壓力、時間等相關參數調整，強度測試，燒結縮率測試。. - 計畫進度甘特圖 116年： 工項; 執行單位 (學研單位). 議題一：硼化物陶瓷粉末製備; 學研單位. 議題二：硼化物粉末造粒與粗胚成型; 學研單位. 議題三：材料分析; 學研單位. 117年： 工項; 執行單位 (學研單位). 議題一：硼化物陶瓷粉末製備; 學研單位. 議題二：硼化物粉末造粒與粗胚成型; 學研單位. 議題二：硼化物燒結成型; 學研單位. 議題三：材料分析; 學研單位. 議題三：加工成型方法評估與試製; 學研單位. - 成果產出及需求規格 116年： 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; 數量; 需求規格. 1; 學研單位; 自主合成高純度硼化物粉體; 硬體; 1批; 粒徑(D50)≦10 um，純度≧97%，適用於燒結測試. 2; 學研單位; 年度結案報告; 報告; 1式; 年度結案報告，需包含實驗流程、合成參數設定與方法、量測結果等等。. 117年： 項次; 產製單位; 產出品項; 類別; 數量; 需求規格. 1; 學研單位; 高純度硼化物粉體摻雜添加物(MoSi2/SiC/稀土); 硬體; 1批; 摻雜比例 5-20 wt%，安息角(angle of repose)≦40，壓縮指數(compressibility)≦30. 2; 學研單位; 硼化物試片製作; 硬體; 1份; 粗胚尺寸≧ 15*15 cm，硬度≧5 GPa，彎曲強度(室溫)≧200 MPa，彎曲強度(1000℃)≧150 MPa，彎曲強度(1400℃)≧100 MPa。. 3; 學研單位; 年度結案報告; 報告; 1式; 年度結案報告，需包含實驗流程、燒結條件設定與方法、量測結果、硬體設計與製作等等。. 需求規格可以參照以下幾個標準或參數，以確保自主合成高純度硼化物粉體的品質和適用性： - 國際標準與規範 - STM C1674（超高溫陶瓷測試標準）：可用於參考硼化物粉體的物理與機械性能測試方法。 - ISO 18754（陶瓷材料的密度測試）：適用於粉體燒結後的密度評估，確保燒結品質。 - MIL-STD-1587（航太材料標準）：可參考其中的高溫耐燒蝕材料規格，評估粉體對應應用需求。 - 驗測方式規劃 為確保 ZrB₂ 基陶瓷材料的性能穩定，本計畫將依據材料特性與燒結製程進行綜合性驗測。測試項目涵蓋微觀結構分析、機械性能測試、熱穩定性驗證與應用適配測試，確保材料符合高溫應用需求。 - 材料層面測試 - 化學組成分析：使用 SEM-EDS 或 ICP-OES 測試粉體元素與化學純度（>98%）。粒徑與分佈測試：利用 LD、DLS、SEM 測試粉體的粒徑與分散均勻性。 - 結晶結構分析：透過 XRD 確認 ZrB₂ 粉體的相組成與結晶度。 - 微觀形貌分析：使用 SEM 與 TEM 觀察粉體與燒結體的微觀結構與孔隙分佈。 - 燒結與機械性能測試 - 燒結致密度測試：透過真密度分析燒結體於高溫燒結時賦予壓力條件後的相對密度變化，預期達90%以上，並輔以斷層掃描(CT)觀測內部封閉孔洞變化趨勢，預期10%以下。 - 抗彎強度：使用三點彎曲測試分析評估機械性能。 - 硬度測試：採用維氏或努氏硬度計測試燒結體的表面硬度。 - 高溫性能測試 - 抗熱震性能：進行快速升溫降溫（ΔT ≧ 1000℃）測試，評估材料耐熱震能力。 - 高溫抗氧化測試：在 1500-2000℃ 氧化環境下進行熱流沖刷測試，確保材料穩定性。 - 燒蝕測試：模擬航太與軍工應用，測試材料在高溫高速氣流中的耐燒蝕特性。 |
| 五 | 預期成果 | 首先，在材料開發方面，將成功合成高純度硼化物粉體，並透過摻雜與製程優化，提高粉體的燒結活性與分散穩定性，確保其適用於高性能燒結製程。此外，將建立適用於硼化物基材料的燒結技術，確定最佳燒結條件，以提高材料的致密度與機械性能。 其次，在性能測試方面，將完成 硼化物基材料的機械性能、高溫穩定性與抗熱震測試，確保材料在 ≧2000°C 極端環境下仍具備優異的耐燒蝕與抗氧化能力。透過熱震與長時間耐久性測試，驗證材料適用於航太、能源設備與高溫應用的可行性。 在應用與標準制定方面，將製作並測試15cm×15 cm 大尺寸硼化物燒結體，建立符合產業應用需求的標準規範，確保材料在航太防護、燃氣渦輪、高溫散熱等領域的實際可行性。透過與產業合作夥伴的測試與驗證，確保材料技術的可轉移性，並促進未來應用發展。 最後，在前瞻技術探索方面，探索高溫陶瓷增材製造技術，提升製造靈活性，為未來高溫陶瓷應用開闢新方向。這將有助於加速材料的產業化進程，並提升國內在高溫陶瓷領域的技術競爭力。 |  |