國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

構想書

| 計畫名稱：高強度耐高溫抗氧化熱防護材料(1/2) |  |  | 計畫期程：116~117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：材電所高溫組 聯絡人：陳柏文、張信評 電話：02-2671-2711 #313834/313803 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 研發耐溫可達2000oC之前緣熱防護材料，此材料將運用至極音速載具的前緣高溫區域，以同時達到抗氧化、耐高溫、燒蝕率低、高強度、耐熱震性能佳等功能。預期發展項目包含耐高溫抗氧化塗層(SiC+ZrC+ZrB2)、高強度複合式碳-陶瓷基複材研製。 - 耐高溫抗氧化塗層研究 由於碳纖維複材於400oC以上的大氣環境下擁有材料氧化的風險，故尚需改良其材料的抗氧化性能，一般常用的方法如反應熔滲法(Reactive melt infiltration，RMI)、化學氣相沉積法(Chemical vapor deposition，CVD)、聚合物前驅體轉化法(Polymer infiltration and pyrolysis，PIP)等技術將高熔點抗氧化物質披覆於碳纖維複材表面，可提升在高溫下的使用時間與抗燒蝕能力。1970年代各國積極地投入各種氧化防護相關的研究。截至目前為止，~1650oC左右溫度範圍內可重覆使用之抗氧化塗層多數集中在碳化矽(SiC)與氮化矽(Si3N4)塗層系統，主要的原因是緻密的SiC與Si3N4具備較低CTE熱膨脹係數與較高的抗氧化能力，因為矽基塗層表面在高溫條件氧化形成黏度最低的SiO2薄膜層能自行封填主塗層的裂紋，並且有低的蒸氣壓與氧滲透率，可以有效地阻止氧的擴散，達到熱防護系統主要目的與功能。 |  |
| 一 | 計畫目的 | 製作SiC塗層有許多種方式，例如料漿塗刷、包埋、化學氣相沉積、物理氣相沉積、熱噴塗、溶膠-凝膠法、前驅體浸漬裂解等，多種方法都可以在碳纖維複合材料表面進行塗層製備，上述各種方式所製作塗層都有各自的優越性，但設計、製備時均需考慮讓塗層滿足要求使其具備可靠的長時間抗氧化能力如:低氧擴散滲透率、高熔點、低揮發性、塗層與基材熱膨脹匹配性好、塗層與基材結合良好、不能擁有氧化催化作用，及需要具備緻密與高溫自癒合能力等，但單一種塗層通常也很難同時滿足上述要求，往往需根據使用環境擇優選取。 抗氧化塗層與碳材之間，在高溫下仍有CTE熱膨脹係數的差異而形變，造成塗層升溫或冷卻後形成許多微細裂紋或脫層，如載具在飛行過程中使溫度劇烈變化，有可能導致氧氣由裂紋進入至基材中，從而造成氧氣與碳材反應產生嚴重燒蝕。建議為避免熱震盪造成塗層產生缺陷，可開發一種複合式結構抗氧化塗層結構進行參考，由外而內依序為：a. 耐燒蝕層(ablation resistant layer)-防止超高溫燒蝕消耗下方材料；密封層(sealing layer)-遇熱熔融後可填補因熱脹冷縮所產生之缺陷、防止氧氣滲透；c. 過渡層(transition layer)-具有緩衝抗氧化塗層熱應力的作用。複合式塗層結構示意圖可參考圖3。 圖3、複合式結構抗氧化塗層，包含：過渡層、密封層及耐燒蝕層 通常由於熱防護系統所使用的材料外型尺寸較大，若使用CVD製程將會受限於爐體尺寸而較難以製備大面積抗氧化塗層，而RMI、PIP等製程等具有成本低廉、技術門檻較低、可製備大面積抗氧化塗層之優勢，研究初期建議可從RMI、PIP法研製碳-陶瓷基複材表面的SiC抗氧化塗層。一般使用RMI法製備SiC塗層方式為將基材放入填有Si粉之石墨，接著升溫溫度高於Si之熔點1410oC使Si熔融成液態，藉由毛細現象將Si浸滲至碳材孔洞中，此時液態Si將與C進行 |  |
| 一 | 計畫目的 | 反應形成β-SiC結晶，C元素將經由β-SiC晶體擴散至液相Si表面(C於SiC擴散速率為Si的50~100倍)，最終將形成β-SiC連續相。至RMI/LSI熔滲反應完成後由碳材轉變為SiC的體積膨脹約1.90~2.34倍，SiC的體積膨脹可填充碳材部分裂痕與孔洞，將會使碳材密度增加、緻密化程度提升，於高溫氧化環境時有助於避免外部氧氣侵蝕內部碳材，實際RMI操作變化可參考圖4。 圖4、經由高速攝影機觀察1500oC下Si液滴浸滲碳材之接觸角變化情形。(a)未浸滲t = 0 sec，(b)~(d) Si液滴逐漸浸滲至碳材 0 < t < 43 sec，(e)~(f) Si液滴完全浸滲至碳材中，(g)浸滲後碳材變化 然而在溫度高於1800oC的大氣環境下，由於氣體反應產物蒸氣壓升高會破壞表層SiO2薄膜，導致塗層在高速氣流下被迅速侵蝕掉，故單一層SiC塗層無法滿足實際需求，為了解決這個問題，需採用多道次高熔點UHTC塗層系統來滿足載具的熱防護需求，但須要解決UHTC各層之間化學與物理相容的問題，避免塗層材料因熱應力產生脫層、裂紋或其他缺陷。 為嘗試重現極音速載具上前緣/翼翅前緣材料的實際環境條件(1600oC以上)，將碳纖維複材加工成一扁平狀外型之楔型試片，並將抗氧化塗層披覆於碳纖維複材表面，以確認此種高溫材料在此外型、特定溫度中的抗燒蝕能力，實際測試將以氧乙炔火焰進行燒蝕，記錄燒蝕材料溫度變化、燒蝕率，以及分析材料微觀結構的改變機制。文獻中Li等人分別將SiC、ZrC以CVD方式披覆於碳材表面，下層SiC與上層ZrC(厚度約100~150 μm)結合後形成碳纖維複材-SiC/ZrC雙層抗氧化材料，遂將此複材(溫度約2200~2400oC、持續60 s)。然而由於ZrC之CTE(6.8 x 10-6 1/oC)與碳材相容性差，燒蝕過程中容易使厚度較厚的ZrC塗層形成缺陷，氧氣擴散至缺陷中而造成內部碳材嚴重燒蝕，造成材料抗氧化能力不理想、試片外觀變形。為改善氧化燒蝕情形，研究中改良SiC、ZrC進行分次多層披覆，每層以CVD處理之塗層厚度僅約20~30 μm，最終結果可製備出共含6層之碳纖維複材試片(以下稱為C/C-(SiC/ZrC)3)，2種塗層試片SEM截面圖如圖5(a)(b)所示，火焰燒蝕後的燒蝕率變化如圖6。最終C/C-(SiC/ZrC)3線性燒蝕率僅為相同氧化層厚度碳纖維複材-SiC/ZrC之2.97%，C/C-(SiC/ZrC)3試片表層具有一緻密的氧化層且外觀無明顯燒蝕，C/C-(SiC/ZrC)3抗燒蝕能力提升的原因，可能為多層SiC可減緩ZrC的體積變化，防止ZrC表層產生細紋或缺陷，如此可在表面形成緻密的抗氧化層ZrO2、SiO2，氧化層具有低氧擴散率而提高C/C-(SiC/ZrC)3的抗燒蝕能力。 圖5、抗氧化塗層之SEM截面圖，(a)披覆2層抗氧化層碳纖維複材-SiC/ZrC，(b)披覆6層抗氧化層C/C-(SiC/ZrC)3 圖6、C/C-(SiC/ZrC)與C/C-(SiC/ZrC)3的燒蝕率比較 |  |
| 一 | 計畫目的 | 由文獻中結果得知發展耐超高溫的抗氧化塗層，不只要解決抗氧化塗層製程問題，也需考慮在高溫燒蝕的劇烈溫度變化對塗層的影響。如抗氧化塗層之間的CTE差異過大，有可能導致塗層之間產生脫層或缺陷等問題，將造成氧氣擴散至缺陷而產生嚴重燒蝕現象。本案為避免CTE差異問題，可仿照文獻發展多層式複合結構的抗氧化塗層，使用基材為碳纖維複材(CTE估計為1x10-6 1/oC)，過渡層則使用與碳材相近的SiC抗氧化塗層(CTE估計為4x10-6 ~ 6x10-6 1/oC)，密封層則大多為氧化後的SiO2或B2O3等玻璃流動相，最外層則為ZrC(CTE估計為6.6x10-6 ~ 6.8x10-6 1/oC)、ZrB2(CTE估計為3x10-6 ~ 7x10-6 1/oC)與氧化後的ZrO2。 - 高強度複合式碳-陶瓷基複材研製 前述章節已說明耐高溫氧化塗層的設計概念，將以梯度式複合塗層應用至塗層結構中，本段則針對極音速載具之前緣基材進行探討，前緣部件是否需要注意哪些特定條件。下方圖7為前緣(被動式散熱)熱傳示意圖，前緣頂端為熱流進入區域，其熱通量將藉由熱傳導傳入至內部材料，並由熱輻射方式將熱能散逸到外部環境中，當溫度趨近於穩定後進而達到一種動態平衡。需注意到前緣材料的熱傳導性能，將會影響前緣的溫度場域變化，一般來說在前緣頂端的溫度最高，並經過熱傳導方式將熱量傳遞至內部，溫度將會迅速遞減。倘若前緣材料的熱傳導性不佳，熱量將被侷限在頂端區域，使前緣頂端與底部溫度差異過大，即使採用熱膨脹係數低的碳-陶瓷基複材，也容易因劇烈溫度差異產生形變使材料產生裂紋；此外，當熱量較由熱傳導進行散熱，會使前緣頂端溫度上升，有可能超過抗氧化塗層的燒蝕溫度上限，使頂端區域產生嚴重燒蝕現象，進而影響載具的氣動力性能表現。 圖7、極音速載具被動式前緣的熱流示意圖 |  |
| 一 | 計畫目的 | 為解決前緣材料在極音速氣熱條件下熱量累積在前端的問題，國外大多研究採用2D結構的碳-陶瓷基複材作為主要材料，扁平狀2D碳-陶瓷基複材結構能有效地將尖端熱量快速傳導至後端基座，以此能避免尖端熱量累積溫度過高而造成嚴重燒蝕反應與熱應力集中等問題。文獻中Glass等人嘗試以不同結構的平織布製作成碳-陶瓷基複材，採用x/y方向的碳纖維密度分別為3/1、4/1、5/1，這3種在x方向的熱傳導係數有差異，測試在相同高溫燒蝕環境下的前緣楔型試片燒蝕變化，示意圖與試片燒蝕後實體圖如圖8所示。3/1試片在x方向熱傳導係數為190 Btu/hr-ft-oF (328.84 W/m-K)，因熱量傳遞速率較慢、頂端溫度較高，故試片頂端具有的嚴重燒蝕痕跡。隨著x方向的碳纖維密度增加，4/1的燒蝕後試片頂部產生較少燒蝕缺陷，直至5/1試片才無產生明顯燒蝕，此時5/1的x方向熱傳導約210 Btu/hr-ft-oF (363.45 W/m-K)，其試片因熱傳導較快使溫度變化幅度較小、頂端溫度降低、熱點數量減少。但文獻中也提醒碳-陶瓷基複材在過度極端的製作條件，有可能會降低特定方向的機械強度，如5/1試片在y方向的抗折能力較弱，後續還須進一步觀察試片使用狀況。 圖8、改變2D碳-陶瓷基複材導熱結構的燒蝕結果 本案在高強度碳-陶瓷基複材則採用了複合式疊層結構，組合長纖與短纖層製作成預浸料後進行疊層成型。短纖可增加層與層的結合力，延長剪切破壞的路徑以達到抗層剪能力的提升，彌補長纖層與層之間結合性不佳的問題；長纖則能提供優於短纖的抗折、拉伸等機械性能，來補足短纖力學性能較弱的缺點。近期國外也陸續開始發展短纖複材應用至產品中，其利用短纖加工性能優異以降低生產成本。短碳纖毯製備方式可將分散均勻的短碳纖維原料收集成2維平面短纖維毯，可利用非織造技術中纖維成網之濕式抄紙法，藉由一流體介質將纖維重新排列並將纖維形成一特定二維平面網狀結構，抄造成型後可將纖維毯進行加工製備成複合材料。 |  |
| 一 | 計畫目的 | 之後將短纖毯實際應用於複合式結構的複材中，將短纖層插入連續纖維層之間，如圖9所示，短纖對於連續纖維的複材可增加層與層的結合力，可延長剪切破壞的路徑以達到抗層剪能力的提升，其層間破壞韌性在加入短纖層之後可由372 J/m2增至1644 J/m2。此種短纖+長纖的複合結構同時具有兩者的優點，短纖彌補長纖層與層之間結合性不佳的問題，長纖則能提供優於短纖的抗折、拉伸等機械性能，此種複合結構大多已逐漸運用至實際產品上，如航太用複材、隔熱複材等。 圖9、短纖結構能增強長纖層的剪切強度之示意圖 當此種短纖+長纖的複合結構應用至碳-陶瓷基複材中，可利用針刺技術將部分短纖插入至下層碳纖維中以增強層間結合力，這種結構同時含有x-y二維方向纖維與部分z軸方向纖維，故又常被稱作為2.5D結構。為確保各種特定方向皆有優良的機械強度，在長纖疊層方向會將0度無緯布與90度無緯布交叉，並在連續無緯布層之間放入短纖網胎，如此不管是在x或y方向上能有不錯的強度之外，垂直方向則有針刺使部分短纖插入層與層之間，使z軸抗剪切能力也相當具有優勢，其示意圖可參考下圖10。在針刺技術中，須注意碳纖維本身為脆硬性質，若直接以倒鉤針將短纖網胎針刺時會容易產生斷裂，因此一般會對碳纖維進行表面處理使碳纖維較為柔軟(高溫蒸氣、化學改性)、去除靜電並增加表面粗糙度，使之適於成網與針刺。將之製備成碳纖維複合結構預型體時，其密度來到約0.3~0.7 g/cm3，後續可利用瀝青浸滲達到增密之目的，以製作成高強度碳-陶瓷基複材。 圖10、短纖交錯於連續無緯布之間，針刺可得2.5D結構的複合材料 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 研發項目分為議題一耐高溫抗氧化塗層、議題二高強度碳-陶瓷基複材，各議題間之關係如計畫架構圖之圖11所示。議題一所發展的抗氧化塗層，將應用於議題二的碳-陶瓷基複材表層，兩者結合可作為極音速載具的高強度耐高溫抗氧化熱防護材料，以抵抗氣熱沖刷所造成的嚴重燒蝕反應與劇烈高溫變化。 圖11、本案計畫架構圖 二、各議題分述如下： (1)議題一： 為發展極音速載具之前緣材料耐高溫塗層，主要將披覆於碳-陶瓷基複材上，其將與極音速氣熱直接接觸，預估溫度可達2000oC，需具有耐燒蝕、抗氧化、耐熱震、與下方基材良好附著性等功能。學研單位將負責耐高溫抗氧化塗層的研發及參數研究，以找出耐高溫抗氧化塗層的製程參數、塗層結構設計與基礎材料分析為主要目的。 - 116年將分別研究SiC抗氧化塗層與ZrC抗氧化塗層的試製，以找出塗層製程的關鍵參數。並將基材或塗層材料等製程配方導入含B的前驅物，以製備ZrB2抗氧化塗層，找尋ZrB2/SiC最佳的製作條件；研究中將進行複合式抗氧化塗層設計，利用梯度結構緩衝塗層與基材熱應力。 - 117年將結合116年的研究經驗，使用較適合的製程參數與材料配方，研製ZrC/ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層，除具有耐高溫氧化燒蝕之外，其漸進式的多層結構也能減緩高溫劇烈變化所產生的體積膨脹，以防止塗層發生脫層或產生缺陷。 (2)議題二： 主要工作為研製極音速載具前緣所使用的複合式結構碳-陶瓷基複材，利用不同結構的碳-陶瓷基複材來設計出擁有高強度、加快製作時程、特定方向導熱性良好等特性。學研單位將負責各種碳-陶瓷基複材的結構設計、成型技術開發以及材料分析，如複合式結構碳纖維預型體研製、複合式結構碳-陶瓷基複材研製、高強度複合式結構碳陶瓷基複材研製、物理性質與熱性質量測。 - 116年研究將執行複合式結構碳纖維預型體研製建立為主(如2D疊層碳纖維預浸料製備、針刺碳纖維預型體)，並完成複材成型，探討複合式結構碳纖維預型體製作過程中，有哪些關鍵參數會影響複材的機械強度表現。例如：(1)2D疊層會將短纖毯搭配不同種類長纖維布(平紋、斜紋、緞紋、單向)，並將含短纖與長纖預浸料進行複材成型，探討複合結構對2D疊層複材的影響；(2)針刺預型體製作過程可調控參數包含短纖毯/纖維布比例、針刺深度、針刺密度，可能會影響成型後碳-陶瓷基複材的機械性能。本年度碳-陶瓷基複材密度應≧1.4 g/cm3、抗折強度≧70 MPa。 - 117年研究為製作複合式結構之碳-陶瓷基複材，延續116執行的複合式結構碳纖維預型體製備技術，將探討複材成型過程與液相浸滲製程有哪些製程參數會影響複材性能。例如成型製程中，製程溫度將有可能與部分材料熔點相關聯，影響複材成型效果；而瀝青浸滲製程的次數多寡，也將會導致複材的密度有極大的變化。最終進行陶瓷漿料(或陶瓷前驅物)含浸、高溫處理後，可完成複合式結構碳-陶瓷基複材製作，其碳-陶瓷基複材尺寸應為20 cm x 20 cm x 1cm、密度應≧1.6 g/cm3、抗折強度≧120 MPa、層剪強度≧8 MPa、高溫抗折強度≧100 MPa (≧800oC)。 |  |
| 三 | 運用構想 | 極音速載具因高馬赫速下的氣熱沖刷，使載具前緣與翼翅前緣的尖端表面產生劇烈摩擦與高熱，形成嚴重高溫氧化燒蝕現象，這將考驗前緣熱防護材料的耐高溫與抗氧化性能；另為因應極音速載具需經過特殊的飛行走廊，有時極音速載具本身常會多次再入與再出大氣層，將造成熱防護材料在高溫與低溫之間的劇烈溫度變化，此時不只要考慮耐高溫燒蝕的材料特性，也應考量極大溫度差異所帶來的熱應力與熱膨脹所產生之材料型變。 為此，本案研製高強度耐高溫抗氧化熱防護材料，目的將用於極音速載具之前緣熱防護材料，預估可耐高溫2000oC的高溫氧化燒蝕。其中耐高溫抗氧化ZrC/ZrB2/SiC多層式複合塗層在高溫2000oC下應具有良好的耐燒蝕性能，且多層漸進式複合結構能因應劇烈溫度變化而減緩熱膨脹型變；另本案為研製熱防護前緣所使用的高強度碳-陶瓷基複材，將結合短纖與連續纖維的複合式結構，製作成高強度複合式結構的碳-陶瓷基複材，具有在高溫下擁有良好機械強度，其2D結構能在特定方向保持良好熱傳以避免熱量累積與尖端，且碳-陶瓷基複材本身擁有低膨脹係數，對於劇烈高低溫落差變化的材料型變較小，能避免因材料型變而影響氣動力外型。 |  |
| 四 | 期程工項 | 一、議題分工及期程規劃 在分工方面，學界則是協助ZrC/SiC、ZrC/ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層研製與設計、複合式結構碳纖維預型體研製與設計、複合式結構碳-陶瓷基複材研製與設計、材料微觀結構分析、材料力學性能測試等。 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一：耐高溫抗氧化塗層; ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層; 學研單位; 116; 在碳-陶瓷基複材導入含B的前驅物，於碳-陶瓷基複材表面進行ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層製備，複合式塗層結構包含過渡層製備、封孔層製備及耐燒蝕層製備。最後進行1800oC高溫火焰燒蝕測試，試片尺寸大小應為80 mm x 80 mm x 10 mm、線性燒蝕率 < 5 x 10-3 mm/s、質量燒蝕率 < 10 mg/s。. ZrC/ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層; 學研單位; 117; 製備ZrC/ZrB2/SiC複合式結構抗氧化塗層，複合式塗層結構包含過渡層製備、封孔層製備及耐燒蝕層製備，探討複合式塗層厚度對燒蝕率的影響。最後進行2000oC高溫火焰燒蝕測試，試片尺寸大小應為80 mm x 80 mm x 10 mm、線性燒蝕率 < 5 x 10-3 mm/s、質量燒蝕率 < 10 mg/s。. 議題二：高強度碳-陶瓷基複材; 複合式結構碳纖維預型體研製; 學研單位; 116; - 針刺碳纖維預型體開發：探討碳纖維預型體的針刺製程參數(短纖毯/纖維布比例、針刺深度、針刺密度)，製備出尺寸至少為10 cm * 10 cm之碳纖維預型體。 - 2D疊層碳纖維預型體：2D疊層會將短纖毯搭配不同種類長纖維布(平紋、斜紋、緞紋、單向)，並將含短纖與長纖預浸料進行複材成型，探討複合結構對2D疊層複材的影響，在初步進行複材成型後，形成2D疊層碳-陶瓷基複材。 將複合式碳纖維預型體進行複材成型、液相浸滲，探討有哪些製程參數影響複材性能。學研單位可調整熱壓成型製程中，如熱壓溫度、熱壓壓力、熱壓時間等製程參數，將有可能改變複材的成型效果；浸滲製程的重複次數多寡，也將可能影響複材密度、機械強度。 最終其碳-陶瓷基複材尺寸應為10 cm x 10 cm x 1cm、密度應≧1.5 g/cm3、抗折強度≧100 MPa、層剪強度≧7 MPa。. 高強度複合式結構碳-陶瓷基複材研製; 學研單位; 117; 延續116研究，將複合式結構碳-陶瓷基複材進行製程精進與尺寸放大，找出製程放大中有那些關鍵參數將會影響複材性能。 (1)熱壓厚度增加至10 mm以上，有可能導致複材在熱處理過程中容易產生層裂，使複材的機械性能下降，故將建議在熱處理製程中於複材外部加裝夾具，固定已成型複材以避免層裂；(2)熱處理製程中複材將因熱裂解產生孔隙，高溫石墨化後部分基質由無定型碳轉為石墨化碳，將請研討熱處理溫度對碳-陶瓷基複材的影響；(3)瀝青浸滲次數至少2次以上，完成高強度複合式結構碳-陶瓷基複材製作。 最終其碳-陶瓷基複材尺寸應為20 cm x 20 cm x 1 cm、密度應≧1.6 g/cm3、抗折強度≧120 MPa、層剪強度≧8 MPa、高溫抗折強度≧100 MPa (≧800oC)。. 二、成果產出及需求規格 本案驗測標準主要為抗氧化塗層之耐燒蝕能力與碳-陶瓷基複材的機械強度，其中對於抗氧化塗層可使用線性燒蝕率與質量燒蝕率作為耐燒蝕量化數據標準之一。對於本案規劃高溫1600~2000oC線性燒蝕率訂為< 5*10-3 mm/s作為驗測規格標準，其依據為參考文獻[1-3]中ZrC與ZrB2塗層的高溫線性燒蝕率約為1*10-3 ~ 5*10-3 mm/s，如線性燒蝕率>5*10-3 mm/s其塗層表現大多為脫層或嚴重燒蝕，故以此標準來作為本案驗測規格之一；另質量燒蝕率作為本案驗測規格中，訂定試片尺寸為80 mm * 80 mm * 10 mm，質量燒蝕率應< 10 mg/s。並在構想書規格中加入燒蝕時間應≧90 s，以符合後續極音速載具計畫需求。在碳-陶瓷基複材機械強度規格部分，考量本案碳-陶瓷基複材製作條件與後續抗氧化塗層製程有關，如碳-陶瓷基複材密度太高(>1.8 g/cm3)則會影響抗氧化塗層的附著性與匹配性，訂定最終所製作碳-陶瓷基複材密度應≧1.6 g/cm3、抗折強度應≧120 MPa、層剪強度應≧8 MPa。 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層研究報告; # 報告; # 1件; - 1800oC高溫燒蝕下的線性燒蝕率< 5 x 10-3 mm/s。 - 1800oC高溫燒蝕下的質量燒蝕率< 10 mg/s。 - 燒蝕試片尺寸為80 mm x 80 mm 10 mm。 - 依ASTM D3359 百格測試，抗氧化塗層與基材的附著度測試結果應達5B。. # 2; # 學研單位; # 複合式結構碳纖維預型體研製研究報告; # 報告; # 1件; - 執行複合式結構碳纖維預型體技術建立，探討針刺碳纖維預型體開發參數與2D疊層碳碳纖維預型體製程參數。 - 碳/陶瓷基複材密度應≧1.4 g/cm3。 - 抗折強度≧70 MPa。. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # ZrC/ZrB2/SiC複合式抗氧化塗層研究報告; # 報告; # 1件; - 2000oC高溫燒蝕下的線性燒蝕率< 5 x 10-3 mm/s。 - 2000oC高溫燒蝕下的質量燒蝕率< 10 mg/s。 - 燒蝕試片尺寸為80 mm x 80 mm 10 mm。 - 依ASTM D3359 百格測試，抗氧化塗層與基材的附著度測試結果應達5B。. # 2; # 學研單位; # 高強度複合式結構碳-陶瓷基複材研製研究報告; # 報告; # 1件; - 執行高強度複合式結構碳-陶瓷基複材研製，將116年執行之複合式結構碳-陶瓷基複材進行尺寸放大與製程精進，探討製程放大、熱處理溫度、提升浸滲次數對碳-陶瓷基複材的影響。 - 碳/陶瓷基複材尺寸應為20 cm x 20 cm x 1cm。 - 密度應≧1.6 g/cm3。 - 抗折強度≧120 MPa。 - 層剪強度≧8 MPa。 - 高溫抗折強度≧100 MPa (≧800oC)。. # 3; # 學研單位; # 高強度耐高溫抗氧化熱防護材料; # 硬品; # 1件; # 經高溫燒蝕驗證，可耐2000oC、線性燒蝕率 < 5 x 10-3 mm、質量燒蝕率 < 10 mg/s、尺寸80 mm x 80 mm x 10 mm之高強度耐高溫抗氧化熱防護材料。. # 4; # 學研單位; # 熱壓機; # 硬品; # 1台; 300噸熱壓機1台，具有加熱功能。 - 可升溫至600oC以上。 - 最高溫度為700oC。 - 工作檯面為500 mm x 500 mm。 - 行程須為750 mm以上。 # 此熱壓機設備將經研改後調整製程參數，完成2D碳-陶瓷基複材熱壓成型之標準製作程序，並提供最佳化熱壓製程參數(熱壓溫度曲線、壓力曲線)，設備將返回於中科院內使用，後續將持續用於熱防護材料製作。. 四、驗測方式規劃 - 高溫燒蝕驗證由學研單位進行高溫火焰燒蝕試驗，測試方法如下：將高強度耐高溫抗氧化熱防護材料進行1600~2000oC、持續90~120 s以上之高溫火焰燒蝕，降溫後應分析試片塗層之成分與微觀型貌，其燒蝕試片尺寸為80 mm x 80 mm x 10 mm、線性燒蝕率應< 5 * 10-3 mm/s、質量燒蝕率應 < 10 mg/s。 - 抗折強度由學研單位進行試片加工與測試，應符合ASTM D790規範。 - 百格測試依ASTM D3359規範下進行，其合格標準應達5B。 參考文獻 - Lei Luo, et al. “Carbon fiber reinforced silicon carbide composite-based sharp leading edges in high enthalpy plasma flows.” Composites Part B 135 (2018): 35-42. - Running Wang, et al. “Ablation behavior of sharp leading-edge C/C-ZrC-SiC composites.” Corrosion Science 206 (2022): 110551. - Rida Zhao, et al. “Fabrication of C/SiC composites by siliconizing carbon fiber reinforced nanoporous carbon matrix preforms and their properties” Journal of the European Ceramic Society 43 (2023): 273-282. |
| 五 | 預期成果 | 在複材研究方面，先前院內研製碳纖維複材大多屬於3D-x/y/z方向的多軸向碳纖維複材，用途為作為火箭噴喉或助推加力器噴嘴，具有耐一定時間的氧化劑沖刷能力與抗燒蝕能力，一般來說這種碳纖維複材噴嘴燃燒時間較短。然而極音速載具外部所用的前緣熱防護材料，工作時間遠高於現行3D碳纖維複材能承受的時長，因此將受到長時間的氣熱沖刷在碳纖維複材表面形成嚴重氧化燒蝕反應，將影響載具氣動力外型。另極音速載具的前緣外型大多設計為一種扁平狀尖端工件，其氣熱摩擦將會在尖端產生劇烈熱能，使得前緣尖端溫度遠高於載具任一部件。本案採用一種2D結構的碳-陶瓷基複材，能改善前緣尖端溫度過高的情況，2D方向碳纖維能將尖端熱量傳遞至其他方向，應能有效降低前緣尖端溫度以延長抗氧化塗層使用壽命。 近期在院內多針對相對低馬赫速的極音速條件下進行設計，在進氣道、翼翅前緣的熱防護材料多使用超合金材料，溫度可耐到800oC以上；然而當極音速載具速度提升至高馬赫速時，載具表面遭遇更為強烈的氣動力摩擦，預估表面溫度可達1700~2000oC以上，此時在載具前緣使用的熱防護材料，需要達到耐溫2000oC以上，因此本案將開發ZrC/ZrB2/SiC複合式結構抗氧化塗層，結合2D結構之高強度碳-陶瓷基複材，可用於馬赫速更快、材料熱應力更為嚴苛、燒蝕溫度較高的氣熱環境中。本案使用ZrC/ZrB2/SiC複合式結構抗氧化塗層，披覆於自製高強度碳-陶瓷基複材表面上，可實現在高溫2000oC、長時間的燒蝕下能維持塗層抗氧化能力，其塗層結構包含過渡層、封孔層與耐燒蝕層，由內而外的塗層材料具有漸進式的CTE變化，能防止劇烈溫度變化下的材料型變與熱膨脹差異，適合極音速載具複雜飛行走廊再入與再出大氣層的劇烈溫度變化。最終本案設計的ZrC/ZrB2/SiC抗氧化塗層能保護內部基材維持完整外型，且碳-陶瓷基複材在高溫下具有良好的機械強度，保持優異力學性能。 此種高強度耐高溫抗氧化熱防護材料能用於極音速載具前緣、翼翅前緣、燃燒室等溫度最高的部位，可在有氧環境下抵抗大氣摩擦產生之高熱及氧化燒蝕反應，具有提升極音速載具耐高溫燒蝕、飛行距離與作戰時間之功能。本案如完成開發，針對極音速載具的熱防護材料的耐溫、抗氧化性能，將有顯著提升，預期本案初步研究成果將能應用在後續建立之熱防護材料應用專案。 |  |