國家中山科學研究院116年「國防先進科技研究計畫」

突破式構想書

| 計畫名稱：超音速載具之耐高溫控制模組關鍵製造技術開發及驗證(1/2) |  |  | 計畫期程：116-117年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案單位：飛彈所前瞻組 聯絡人：羅璟元 電話：03-4712201 轉 352481 |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 研究內容 |  |
| 一 | 計畫目的 | 本計畫目的因應國防任務需求，發展下一代戰術飛彈的先進推進系統，其耐高溫控制模組對推進系統之推進性能、操作時間和可靠度均有重要影響，須承受高溫、高壓及高速固相微粒之燃氣，採用高熔點(熔點: 2623℃)、優異高溫強度、高溫硬度以及高溫抗沖蝕性能之高熔點合金。國外先進將高熔點合金應用於火箭飛彈先進推進系統、點防禦側噴流控制系統、中程地對空和反彈道導彈系統以及超高速反坦克導彈系統之耐高溫關鍵零組件，例如噴嘴、燃燒筒以及燃氣舵…等，故本計畫投入超音速載具之耐高溫控制模組關鍵製造技術開發及驗證。突破式113-114年計畫初步驗證高熔點合金積層製造製程技術可行性，有鑑於高熔點合金積層製造粉末取得困難，故本計畫開發高熔點積層製造粉末自製技術，確保高熔點合金積層製造粉末來源穩定。此外我國製造業欠缺高熔點合金設備以及製程能量，為能掌握關鍵性零件的國防自主性，本計畫開發高溫積層製造設備，結合我國AI與積層製造技術能量，預測高熔點工件不同部位最佳化的製程參數，並以自製高熔點合金粉末和積層製造優勢(高緻密度、一體成型、輕量化、複雜曲面、複雜內流道構型等)完成耐高溫控制模組構型開發，最終將耐高溫控制模組進行品質試驗(同爐試片緻密度檢驗、同爐試片高溫燒蝕檢驗、尺碼檢驗、非破壞檢驗以及螢光檢驗)、冷流試驗以及高溫試驗(測試溫度≧1400K)，確保品質符合計畫需求，使計畫成果更具體化。 |  |
| 二 | 研究議題 | 一、計畫架構 研發項目分為議題一AI預測積層製造工件製程開發、議題二積層製造粉末自製技術開發、議題三高溫積層製造設備精進、議題四、品質及高溫試驗，各議題間之關係如計畫架構圖圖一所示。 圖一、計畫架構圖 本計畫針對我國目前面臨之技術缺口進行研究，計畫分二年執行: 議題一、AI預測積層製造製程開發 本計畫採取多重感測器量測與感測訊號融合分析技術，確保數據資料具有良好的可辨識性，透過適當的製程系統調整與製程參數規劃，排除光學及聲學背景噪訊干擾因素，例如粉床表面的保護氣幕設計與氣流控制，降低熔池上方的煙塵干擾，聚焦在高品質雷射積層列印的加工參數進行深入分析，排除大量飛濺或極不穩定的加工參數區間，達成在強光、高溫、粉塵飛濺的惡劣環境下取得熔池重要的動態資訊。以高速熱影像儀運用於高溫雷射積層製造熔池溫度量測，實驗架構中使用notch filter可濾除強烈雷射光的影響，高溫以及粉末材料燒熔前/後的光學性質變化影響熔池溫度量測數字以及燒熔前/後的粉床/列印件溫度量測數字，然而由於熔池溫度分佈的梯度特徵明顯有別於熔池以外的溫度分佈梯度，高速熱影像仍可以有效地掌握熔池溫度範圍以及尺寸範圍，此外，燒熔前後的粉床以及熔池本身的紅外線放射率亦可透過設計校正實驗量測取得，建立真正具有應用效益的熔池監測控制模型，確保高溫環境下熔池原位監測與數據可靠性，如圖二所示。 圖二、雷射積層製造熔池溫度分佈觀測與模擬結果對照 本計畫根據熱傳、質傳、流體力學以及材料力學，建立積層製造製程多重物理耦合模擬技術，粉床熔融成型Powder bed fusion (PBF)積層製造的基本架構如圖三(a)所示，以物理方程式建構之熔池動力學模型可分析計算熔池溫度分佈(b, c)、材料固化成形結果(d, e)以及殘留應力(f)。 圖三、(a)粉床熔融成型Powder bed fusion (PBF)積層製造的基本架構。(b)(c)熔池動力學模型 分析計算熔池溫度分佈。(d) (e)材料固化成形結果。(f)殘留應力。 粉床熔融成型Powder bed fusion (PBF)積層製造製程的熱流固耦合分析以及熔池動力學模擬計算負荷相當大，本計畫以準暫態(quasi-transient)熱傳概念，成功建立了一套模擬技術，以先前IN718的模擬分析為例，與傳統的暫態模擬模型相較，熔池尺寸模擬結果誤差小於2%，並且可計算得到重熔(re-melting)現象特徵，以及動態的熱應力變化，趨勢與數量級合理準確，模擬計算時間則縮短60%以上。證實此quasi-transient模擬技術的可行性及優勢，以此成果為基礎，建立高熔點合金積層製造粉床熔融成型熔池基礎熱質傳分析模型以及殘留應力模擬分析，產生多組不同製程參數下的三維溫度場與殘留應力分布。模擬資料經由 Principal Component Analysis(PCA) 或 Auto Encoder(AE) 進行降維處理，轉換為特徵向量，並納入 Stress Predictor 模型與後續的 XGBoost 訓練資料中，以提升模型的泛化能力。其次，在 Stress Predictor 中導入人工智慧結合物理模型的模擬技術(Physics-informed neural networks, PINN)，將熱傳導與力學平衡方程的殘差納入損失函數，確保模型在擬合實驗數據能符合物理守恆定律，以加速模擬分析以及參數優化，將PINN 的預測結果作為參數推薦的先驗條件，以增強推薦結果的物理合理性最後，針對 AI 所推薦的前十組最佳製程參數，以不同積層製造列印參數製作樣品，分析截面熔池形貌與尺寸，進行熔池基礎熱質傳分析模型實驗驗證，進一步採用電子背向散射繞射技術（SEM-EBSD）對樣品進行晶體學取向分析，利用Kernel Average Misorientation (KAM) 值作為微區應變與位錯密度之量化指標，透過 KAM 分析，進行高熔點合金殘留應力模擬分析驗證，如圖四-圖五所示。 圖四、不同列印參數製作之截面熔池形貌與尺寸 圖五、SEM-EBSD KAM值 本計畫透過 quasi transient 快速模擬與實體試片驗證相結合的方式進行評估。若模擬結果與 AI 預測之間的決定係數(R²) 顯著下降，或 RMSE (均方根誤差) 顯著上升超過預設門檻，系統將自動將誤差資訊回傳至物理模擬器，動態調整材料性質與邊界條件，並將最終量測的熔池形貌、殘留應力與材料密度等實測數據納入訓練資料中，用於持續微調 AI 模型。這套短期與長期回饋機制同步運作，形塑出一個具即時回饋與持續優化能力的研發閉環，進一步促進模擬與人工智慧的深度整合與循環式優化，AI模型與物理模型的深度融合與迭代優化，模型架構示意圖，PINN的計算平台規劃將採用Nvidia的PhysicsNeMo，如圖六-圖七所示。透過AI機器學習揉合熔池物理模型與實驗數據庫評估製程參數對於殘留應力之影響，預測高熔點工件不同部位最佳化的積層製造製程參數(即能量密度)來降低工件殘留應力，藉此成功製作積層製造工件，突破現有高熔點合金製品製作過程易產生工件變形、裂紋缺陷以及熔融不完全...等技術瓶頸。 圖六、 Nvidia PhysicsNeMo PINN架構 圖七、物理模型的模擬技術(Physics-informed neural networks, PINN)，模型架構示意圖 議題二、積層製造粉末自製技術開發 粉末必須具有良好的流動性和填充密度，以確保列印過程中層與層間的均勻性。若粉末形狀不規則或大小不一致，可能導致堵塞、不均勻層的沉積造成工件品質問題。粉末製備方法產生的顆粒缺陷和成分污染越少，就越有助於列印更佳表面光澤和高緻密度品質之工件，因此粉末製備品質在積層製造中非常關鍵，積層製造製程對於粉末原料的品質要求很高，精進粉末品質控制(粒徑、流動性、氧含量) 將會直接影響最終列印工件的性能(孔隙率、表面缺陷、高溫燒蝕性能)，透過此方式，我們將強化材料製程－結構－性能之間的聯繫，證明粉末品質提升可直接貢獻最終產品性能。高熔點合金對氧含量極其敏感，高氧含量會顯著降低力學性能，尤其在高溫性能方面。本計畫以ATO(Additive Technology Oriented)開發高熔點合金製粉技術，ATO金屬粉末霧化系統具備感應熔煉與高壓氬氣惰性氣體控制功能，能精確控制熔池溫度與高壓氬氣惰性氣體噴流壓力，適合處理高熔點(熔點800-3000℃)合金原料，預期可生產球形度良好、低氧含量之高熔點合金粉末，作為積層製造用粉的基礎，如圖八所示。本計畫同步建立高熔點合金積層製造粉末資料庫，資料庫內容將涵蓋製粉設備參數 (如進料速度、電流 / 電壓設定、霧化氣體參數如氣體壓力、氣體流量、氣體溫度、冷卻速率等)、粉末性質 (粒徑分布、球形度、氧含量、流動性) 與最終應用適配性 (如雷射熔融適性、燒結性評估)。本計畫在前述製粉技術與 AI 模型系統性整合，以AI預測製粉製程參數，針對粉末品質進行優化，包含：粒徑分布控制、球形度提升、內含氣孔與雜質控制、氧含量降低與批次穩定性。預計透過 DOE 設計實驗與多次製程參數微調，配合 AI 模型建議，制定最佳製程策略，最終目標為製得符合計畫設計之高熔點合金積層製造粉末合金積層製造粉末，如圖九所示。依據前期製程優化結果，調整原有製粉機構件 (如棒材進料模組、收粉器體積、氣體冷卻系統)，提升連續操作與產能穩定性。 圖八、 ATO金屬粉末霧化系統 圖九、 AI預測製粉製程參數 二、各議題分述如下: 116年工項: - 議題一：AI預測積層製造製程開發 1. 熔池基礎熱質傳分析模型 2. 殘留應力模擬分析 3. 熔池模型實驗驗證 - 議題二：積層製造粉末自製技術開發 1. 高熔點粉末製粉技術開發 2. 功能性粉末製粉技術開發 3. 粉末製粉品質試驗 - 議題三：高溫積層製造設備精進 1. 腔體加熱模組構改優化 2. 腔體流場模擬構改優化 - 議題四、品質及高溫試驗 1. 高熔點積層製造製作 2. 功能性積層製造製作 117年工項: - 議題一：AI預測積層製造製程開發 1. AI預測積層製造製程參數 2. 高熔點積層製造製程開發 3. 功能性積層製造製程開發 - 議題二：積層製造粉末自製技術開發 1. 高熔點粉末品質優化 2. 功能性粉末品質優化 3. AI預測製粉製程參數 - 議題三：高溫積層製造設備精進 1.高溫積層製造設備測試及驗證 - 議題四、品質及高溫試驗 1. 緻密度試驗 2. 非破壞試驗 3. 高溫燒蝕試驗 |
| 三 | 運用構想 | 因應國防任務需求，發展下一代戰術飛彈的先進推進系統，其耐高溫控制模組對推進系統之推進性能、操作時間和可靠度均有重要影響，須承受高溫、高壓及高速固相微粒之燃氣，採用高熔點(熔點: 2623℃)、優異高溫強度、高溫硬度以及高溫抗沖蝕性能之合金。國外先進將高熔點合金應用於火箭飛彈先進推進系統、點防禦側噴流控制系統、中程地對空和反彈道導彈系統以及超高速反坦克導彈系統之耐高溫關鍵零組件，例如噴嘴、燃燒筒以及燃氣舵…等，故本計畫投入超音速載具之耐高溫控制模組關鍵製造技術開發及驗證。突破式113-114年計畫初步驗證高熔點合金積層製造製程技術可行性，有鑑於高熔點合金積層製造粉末取得困難，故本計畫開發高熔點積層製造粉末自製技術，確保高熔點合金積層製造粉末來源穩定。此外我國製造業欠缺高熔點合金設備以及製程能量，為能掌握關鍵性零件的國防自主性，本計畫開發高溫積層製造設備，結合我國AI與積層製造技術能量，預測高熔點工件不同部位最佳化的製程參數，並以自製高熔點合金粉末和積層製造優勢(高緻密度、一體成型、輕量化、複雜曲面、複雜內流道構型等)完成耐高溫控制模組構型開發，最終將耐高溫控制模組進行品質試驗(同爐試片緻密度檢驗、同爐試片高溫燒蝕檢驗、尺碼檢驗、非破壞檢驗以及螢光檢驗)、冷流試驗以及高溫試驗(測試溫度≧1400K)，確保品質符合計畫需求，使計畫成果更具體化。期許此開發技術能量未來能應用於本院國防科技關鍵技術，加速發展我國先進推進系統。 |  |
| 四 | 期程工項 | - 議題分工及期程規劃 116年 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一 AI預測積層製造製程開發; 1.1熔池基礎熱質傳分析模型; 學研單位; 116; 本計畫採取多重感測器量測與感測訊號融合分析技術，確保數據資料具有良好的可辨識性，根據熱傳、質傳、流體力學以及材料力學，建立高熔點合金積層製造粉床熔融成型熔池基礎熱質傳分析模型。. 1.2殘留應力模擬分析; 學研單位; 116; 本計畫以準暫態(quasi-transient)熱傳概念，建立高熔點合金積層製造粉床熔融成型熔池基礎熱質傳分析模型以及殘留應力模擬分析，產生多組不同製程參數下的三維溫度場與殘留應力分布，同步導入人工智慧結合物理模型的模擬技術(Physics-informed neural networks, PINN)。. 1.3熔池模型實驗驗證; 學研單位; 116; 以不同積層製造列印參數製作之高熔點合金樣品，分析截面熔池形貌與尺寸，進行高熔點合金熔池基礎熱質傳分析模型實驗驗證，進一步採用電子背向散射繞射技術（SEM-EBSD）對樣品進行晶體學取向分析，利用KernelAverageMisorientation (KAM) 值作為微區應變與位錯密度之量化指標，透過 KAM 分析，進行高熔點合金殘留應力模擬分析驗證。. 議題二 積層製造粉末自製技術開發; 2.1高熔點粉末製粉技術開發; 學研單位; 116; 本計畫以ATO(Additive Technology Oriented)金屬粉末霧化系統開發高熔點合金製粉技術，ATO金屬粉末霧化系統具備感應熔煉與高壓氬氣惰性氣體控制功能，能精確控制熔池溫度與高壓氬氣惰性氣體噴流壓力，適合處理高熔點金屬原料，預期可生產球形度良好、低氧含量之高熔點合金粉末，作為積層製造用粉的基礎。. 2.2功能性粉末製粉技術開發; 學研單位; 116; 本計畫以ATO(Additive Technology Oriented)金屬粉末霧化系統開發功能性合金製粉技術，ATO金屬粉末霧化系統具備感應熔煉與高壓氬氣惰性氣體控制功能，能精確控制熔池溫度與高壓氬氣惰性氣體噴流壓力，適合處理功能性金屬原料，預期可生產球形度良好、低氧含量之功能性合金粉末，作為積層製造用粉的基礎。. 117年 議題; 工項; 執行單位; 執行期程; 工項說明. 議題一 AI預測積層製造製程開發; 1.1 AI預測積層製造製程參數; 學研單位; 117; 透過AI機器學習揉合熔池物理模型與實驗數據庫評估製程參數對於殘留應力之影響，預測高熔點工件最佳化的積層製造製程參數。. 議題二 積層製造粉末自製技術開發; 2.1高熔點粉末品質優化; 學研單位; 117; 在前述製粉技術與 AI 模型基礎下，找出最佳化之製程參數以提升粉末之品質，最終目標為使自製高熔點合金積層製造粉末能達到國外高熔點積層製造粉末等級。. 2.2功能性粉末品質優化; 學研單位; 117; 在前述製粉技術與 AI 模型基礎下，找出最佳化之製程參數以提升粉末之品質，最終目標為使自製功能性合金積層製造粉末能達到國外功能性積層製造粉末等級。. 2.3AI預測製粉製程參數; 學研單位; 117; 透過AI機器學習揉合熔池物理模型與實驗數據庫評估製粉參數對於粉末品質之影響，預測高熔點合金最佳化的製粉參數。. - 成果產出及需求規格 116年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # AI預測 # 積層製造製程開發; # 報告; # 1件; # 報告內容需包含: # 1.評估合適積層製程模擬工法以及模型。 # 2.建立積層製造高熔點合金熔池基礎熱質傳分析模型驗證。. # 2; # 學研單位; # 積層製造粉末自製 # 技術開發; # 報告; # 1件; # 報告內容需包含: # 1. 評估多種高熔點和功能性合金粉末製程以及研究發展趨勢。 # 2.以ATO開發高熔點和功能性合金積層製造製粉技術。. 117年 項次; 產製單位; 產出品項; 類別 # (報告、 # 硬體、軟體); # 數量; # 需求規格. # 1; # 學研單位; # 功能性積層製造粉末產製; # 硬體; # 10KG; # 粉末規格: # 1.粉末粒徑符合D50: 35-45μm。 # 2.粉末流動性符合Carr Index數值 ≦ 15。 # 3.氧含量≦0.1%。 # 4.粉末長期儲存穩定性試驗。. # 2.; # 學研單位; # 高熔點積層製造粉末產製; # 硬體; # 10KG; # 粉末規格: # 1.粉末粒徑符合D50: 35-45μm。 # 2.粉末流動性符合Carr Index數值 ≦ 15。 # 3.氧含量≦0.1%。 # 4.粉末長期儲存穩定性試驗。. 需求規格為參照國外產品/本院武器系統需求訂定 - 驗測方式規劃 # 1. 高熔點積層製造粉末產製 # 需求規格為參照國外產品訂定 # (1)粒徑檢驗: # 將試樣粉末以雷射粒徑分析儀進行粒徑分析，各隨機取樣測試5次: # 116年: D50: 15-45μm # 117年: D50: 35-45μm # (2)流動性檢驗: # 依照ASTM B212 規範進行粉末之視密度量測，所使用之量杯體積為24.98cm3，粉末經過130 度烘箱烘1 小時後，在乾燥室內進行三次測量填滿量杯之重量，並進行視密度計算。接著再進行振實密度之測量，依照ASTM B527 規範，取粉末100g±0.5g，進行振實密度測量，振盪次數為3000 次，振幅為3mm，並依照公式(Carr Index=(1-視密度/振實密度)*100)計算Carr Index數值: # 116年: Carr Index數值≦18。 # 117年: Carr Index數值≦15。 # (3)氧含量檢驗: # 將試樣粉末以氧氮氫分析儀進行氧含量: # 116年: 氧含量≦0.15% # 117年: 氧含量≦0.1% # (4)粉末長期儲存穩定性試驗: # 將試樣粉末儲存於特定環境下，分別檢驗90天、180天之粒徑分析、流動性分析以及氧含量分析，檢驗變化率是否在允許範圍內。 # 2. 功能性積層製造粉末產製 # 需求規格為參照國外產品訂定 # (1)粒徑檢驗: # 將試樣粉末以雷射粒徑分析儀進行粒徑分析，各隨機取樣測試5次: # 116年: D50: 15-45μm # 117年: D50: 35-45μm # (2)流動性檢驗: # 依照ASTM B212 規範進行粉末之視密度量測，所使用之量杯體積為24.98cm3，粉末經過130 度烘箱烘1 小時後，在乾燥室內進行三次測量填滿量杯之重量，並進行視密度計算。接著再進行振實密度之測量，依照ASTM B527 規範，取粉末100g±0.5g，進行振實密度測量，振盪次數為3000 次，振幅為3mm，並依照公式(Carr Index=(1-視密度/振實密度)*100)計算Carr Index數值: # 116年: Carr Index數值≦18。 # 117年: Carr Index數值≦15。 # (3)氧含量檢驗: # 將試樣粉末以氧氮氫分析儀進行氧含量: # 116年: 氧含量≦0.15%。 # 117年: 氧含量≦0.1%。 # (4)粉末長期儲存穩定性試驗: # 將試樣粉末儲存於特定環境下，分別檢驗90天、180天之粒徑分析、流動性分析以及氧含量分析，檢驗變化率是否在允許範圍內。 3. 品質及高溫試驗 (1)高溫燒蝕檢驗: 將高溫燒蝕試驗樣品為長40毫米(mm)、寬20毫米 (mm)、高3毫米(mm) 的長方體放置於120 kgf 雙氧水固體燃料混合式火箭推進器末端，樣品垂直高溫氣流火焰噴嘴，距離出口1.5毫米 (mm)。透過上述燒蝕試驗配置，於最嚴苛的火箭燃燒環境點火8秒鐘，以 120 kg 推力進行燒蝕測試 8秒，模擬更嚴苛工作環境以及材料遇到極端情形的抵抗燒蝕造成材料損失的能力，使計畫成果更具體化，測試後計算燒蝕試驗後高熔點試片之重量損失。117年:燒蝕測試後高熔點試樣之質量損失率須≦15.6 %。 |
| 五 | 預期成果 | 因應國防任務需求，發展下一代戰術飛彈的先進推進系統，其耐高溫控制模組對推進系統之推進性能、操作時間和可靠度均有重要影響，須承受高溫、高壓及高速固相微粒之燃氣，採用優異高溫強度、高溫硬度以及高溫抗沖蝕性能之高熔點合金。國外先進將高熔點合金應用於火箭飛彈先進推進系統、點防禦側噴流控制系統、中程地對空和反彈道導彈系統以及超高速反坦克導彈系統之耐高溫關鍵零組件，例如噴嘴、燃燒筒以及燃氣舵…等，故本計畫投入超音速載具之耐高溫控制模組關鍵製造技術開發及驗證。突破式113-114年計畫初步驗證高熔點合金積層製造製程技術可行性，有鑑於高熔點合金積層製造粉末取得困難，故本計畫開發高熔點積層製造粉末自製技術，確保高熔點合金積層製造粉末來源穩定。此外我國製造業欠缺高熔點合金設備以及製程能量，為能掌握關鍵性零件的國防自主性，本計畫開發高溫積層製造設備，結合我國AI與積層製造技術能量，預測高熔點工件不同部位最佳化的製程參數，並以自製高熔點合金粉末和積層製造優勢(高緻密度、一體成型、輕量化、複雜曲面、複雜內流道構型等)完成耐高溫控制模組構型開發，最終將耐高溫控制模組進行品質試驗(同爐試片緻密度檢驗、同爐試片高溫燒蝕檢驗、尺碼檢驗、非破壞檢驗以及螢光檢驗)、冷流試驗以及高溫試驗(測試溫度≧1400K)，確保品質符合計畫需求，使計畫成果更具體化，本案研究成果可接續運用於本院國防科技關鍵技術。 |  |